Мастичные кровли

Эффективное решение для кровельных систем

промышленного и гражданского назначения

Главный недостаток традиционных кровель – это швы, именно со швов на гидроизоляционном ковре начинается разрушение кровли. Для решения этой проблемы предприятие Битумные эмульсии производит однокомпонентную битумную мастику холодного применения – БиЭП «Ресурс». В сравнении с другими материалами БиЭП «РЕСУРС» имеет следующие преимущества:

- Поставляется в готовом к применению виде

- Возможность нанесения на влажную поверхность.

- Материал не токсичен.

- Возможность нанесения при помощи насоса.

- Гарантийный срок эксплуатации на кровле – 10 лет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- кровельные работы жилых и промышленных объектов (мастичные кровли, мастично-рулонные кровли, ремонт любых видов кровли) – расход 4,0-9,0 кг/м2.

- для получения праймера мастика разбавляется в соотношении 1/2 (1 часть мастики / 2 части разбавителя) – расход 0,2 кг/м2.

- устройство гидро- и пароизоляции на объектах жилого и промышленного строительства – расход 0,7-4,0 кг/м2.

- антикоррозийная защита металлических конструкций – расход 0,5-3,0 кг/м2.

- в качестве клея в жилых и промышленных зданиях – расход 2,0-6,0 кг/м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БиЭП «Ресурс»

| № | Наименование испытания | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | по НД | Фактические |
| Показатели БиЭП «Ресурс» |
| 1 | Подвижность (осадка конуса), мм | 13-15 | 13,5 |
| 2 | Однородность, %, не менее | 99 | 99,6 |
| Показатели покрытия из БиЭП «Ресурс» |
| 3 | Водонепроницаемость, часы, при р=0,2 МПа, не менее | 2 | более 2 |
| 4 | Прочность сцепления с основанием (с бетоном), МПа (кг/см2), не менее | 0,30(3,0) | 0,34(3,4) |
| 5 | Расслаиваемость, % | 10 | 4,6 |
| 6 | Водопоглощение по массе, %, не более | 5 | 4,7 |
| 7 | Набухание по объёму, %, не более | 1,5 | 1,3 |
| 8 | Теплостойкость, оС | 70-90 | 70-90 без изменений |
| 9 | Гибкость на стержне d=20 мм, при минус 20 оС | Отсутствие трещин | Трещин не обнаружено |
| 10 | Время высыхания при температуре наружного воздуха от 14 до 22 оС, час | Справочно до 24 | 10-24 |

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СМ40. Н00090 срок действия с 16.05.2014г. по 16.05.2016г.

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 5775-001-015324760-2013

На сегодняшний день на предприятиях России с БиЭП «Ресурс» отремонтировано более 300 кровель, на всех объектах получены положительные отзывы. ООО «Битумные эмульсии» готово осуществить шефмонтаж с выездом специалиста на объект.

Среди наших Пермских клиентов:

ТехноНИКОЛЬ-Пермь; ЮССТАЛ; ЗападУралСтрой; Крона; Строй-Ка; УралДомРемСтрой; Идель; Мир кровли и тепла; Кровстрой; XXI ВЕК; Камень-инвест; Мегастрой; Паритет-М; Профилекс-П; Речник-Плюс; С.В.Т.К.; Феникс; СТАБ; Пермметалл; МУП "Водоканал"; ФГУДП Тепличный комбинат "Муллинский"; Комбинат "Девиз"; Пермский МУЖРЭП "Речник"; ФГУП "НИИПМ"; Экострой-Пермь; УралДомРемСтрой; Энергострой; Уральская строительная компания; Большой Урал; ТРЕСТ №7; Камская долина; Сатурн – Р; ДАН и др.

Предприятие «Техпромресурс» производит: БиЭП «Ресурс», эмульсии битумные дорожные, мастики битумные горячего применения, праймер битумный, антикоррозионный герметик, полиуретан, пенополиуретан, пенополимербетон, клеи.