ООО “Битумные эмульсии»

ОКП 485900                                                                                               	 Группа Ж21

(ОКС 93.030)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Битумные эмульсии» ____________Углицких Ю.А. «___» _____________ 2014г. |
| --- | --- |

ЛЮКИ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ

ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ

Технические условия

ТУ 4859-002-15324760-2014

Дата введения «__» ________ 2014 г.

г. Пермь

2014 год

Настоящие технические условия распространяется на люки полимерно-песчаные для смотровых колодцев (далее - люки), изготавливаемые из полимерных отходов для подземных инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации.

1 Технические требования

1.1  Люки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Типы, основные параметры и место установки люков указаны в таблице 1.

Тип люка выбирают в зависимости от места установки.

Т а б л и ц а 1

| Тип | Наименование | Глубина установки решетки h, мм | Номин. нагрузка кН | Масса деталей люка, кг. | Рекомендуемое место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | корпус | крышка |  |
| ЛП (А15) | Легкий люк | 40 | 20 | 17±1,5 | 15,5±1,5 | В зоне зеленых насаждений, на тротуарах, пешеходных зонах |
| СЛП | Средний люк | 40 | 60 | 17±1,5 | 22±1,5 | В зонах зеленых насаждений, на тротуарах, пешеходных зонах, автостоянках для автотранспорта с разрешенной массой не более 3,5тн |

1.2.2  Основные  размеры  люка  должны  соответствовать  требованиям, указанным на рис. А.1,А.2,А.3 (приложение А). Допускается изготовление крышек с двумя или четырьмя ушками.

1.2.3 Условное обозначение люка должно состоять из слова «Люк», обозначение типа люка, наименования инженерной сети и обозначения настоящих  технических условий.

Дополнительно в условное обозначение люка вводится обозначение инженерных сетей, для которых предназначен люк:

В - водопровод;

Г – пожарный гидрант;

К - бытовая и производственная канализация;

Д - дождевая канализация,

ТС - тепловая сеть,

ГС - газовая сеть,

ГКС - городская кабельная сеть (в том числе ГТС - по согласованию с заказчиком).

Допускается изготовление универсальных люков без условного обозначения.

1.3 Характеристики

1.3.1 Люк и корпус должны иметь ровные, гладкие поверхности и не должны иметь заусенцев, трещин, вздутий, посторонних включений и следов расслоений.

1.3.2 Крышка и корпус (обечайка) люка формируются из композиции одного состава, включающего полиэтилен, полиамид, полистирол (связующее) и песок II класса с Аэфф до 740 БК/кг (наполнитель) по ГОСТ 8736.

1.3.3 На поверхности люка и корпуса  допускаются следы течения материала, тонкий грат, заусенец толщиной не более 1 мм и шириной не более 1,5 мм по месту стыка пресс-формы, следы обработки и обрыва литников на нижней или верхней поверхности люка в виде выступов высотой не более 2 мм, выталкивателей глубиной до 1 мм.

1.3.4 Крышки люков должны свободно входить в  корпус. Зазор по окружности между крышкой люка и  корпусом не должен превышать 5 мм на сторону.

1.3.5 Крышки люков (кроме водопроводных) должны иметь отверстие диаметром не менее 20 мм для отбора проб загазованности колодцев.

1.3.6 Крышки люков должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 5 мм.

1.3.7 Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных  для возможности открывания крышки.

1.3.8 Опорная поверхность корпуса должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление на опорную поверхность при приложении номинальной нагрузки не превышало 7,5 МПа.

1.3.9 При испытании на механическую прочность крышка люка должна выдерживать усилие:

- ЛП (А15)	–  20 кН,

- СЛП		–  60 кН

1.3.9 Корпус люка УЛП и ТП армируется проволокой диаметром 8 мм посередине нижнего пояса.

1.3.10 Крышка люка УЛП и ТП армируется сеткой рабица диаметром 620 мм по внутренней поверхности.

1.3.11 Конструкцию и размеры запорных замковых устройств люков смотровых колодцев, определяет предприятие-изготовитель по согласованию с потребителем.

1.4 Комплектность

1.4.1Люки поставляют как комплектно, так и отдельными деталями. В состав комплекта входит:

- Корпус – 1шт.

- Крышка – 1шт.

- Паспорт – 1экз. (на партию люков).

1.5 Маркировка

Обозначение наименования инженерной сети и логотип заказчика располагают и на осевой линии верхней  поверхности крышки люка.

Размеры маркировочных знаков определяет предприятие-изготовитель.

1.5.2Транспортную маркировку следует выполнять несмываемой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 на фанерных ярлыках, прикрепляемых проволокой диаметром не менее 1 мм к каждому грузовому месту.

Транспортная маркировка должна содержать:

- полное наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием железнодорожной станции получения и сокращенного наименования дороги отправления;

- полное наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенного наименования дороги отправления;

- количество изделий в штуках в каждом грузовом месте.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковку люков производят в пакеты на поддонах. Пакеты формируют отдельно из корпусов и крышек люков. Каждый пакет корпусов или крышек люков устанавливается на поддоне в горизонтальном положении. Размер каждого пакета составляет 10 корпусов или 10 крышек люков. Размеры пакетов допускается уменьшать по согласованию с заказчиком.

Обвязку корпусов люков проводят в 4-х местах через их центральное отверстие, крышек люков – с захватом ушек.

Для  формирования  пакетов  используют  стальную проволоку диаметром 6-8 мм по ГОСТ 3282. Концы проволоки свивают.

1.6.2 По согласованию с заказчиком допускаются другие виды упаковки,

обеспечивающие сохранность изделий при их транспортировании и хранении.

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Готовая продукция невзрывоопасна и нетоксична. По степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к неопасным веществам – четвертый класс опасности.

2.2 В процессе производства продукции должен быть предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.4.3.04.

2.3 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами должна быть осуществлена в соответствии с ГОСТ 17.4.3.04.

2.4 При переработке полимерной песчаной смеси необходимо соблюдать правила производственной санитарии, нормы охраны труда, техники безопасности противопожарную безопасность.

3 Правила приемки

3.1 Приемку люков проводят партиями. Объем партии люков равен объему партии полимерного материала.

3.2  Люки должны подвергаться приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

3.3 При приемосдаточных испытаниях должны проверяться внешний вид крышек и корпусов (отсутствие раковин, вздутий) и  механическая прочность крышек.

Проверке по внешнему виду подвергают каждый люк.

Проверке на механическую прочность подвергают только крышки люков в количестве

3 %, но не менее двух крышек люков от партии.

3.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний на механическую прочность при приемосдаточных испытаниях проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа люков. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию и являются окончательными.

3.5 При периодических испытаниях проверяют размеры, массу люков, отклонения от плоскостности крышки люков и корпусов не менее чем на трех люках из партии, прошедших приемо-сдаточные испытания.  Периодические испытания проводят не реже двух раз в год, а также после каждой замены технологической оснастки и после изменения состава композиции.

3.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия всех типов люков любому требованию настоящих  технических условий, соблюдая приведенный порядок отбора образцов и методы контроля.

3.7 Люки, отгруженные потребителю, сопровождаются паспортом.

Паспорт содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- обозначение ТУ;

- условное обозначение изделия;

- количество изделий в партии;

- гарантийный срок;

- дату приемки техническим контролем;

4 Методы контроля

4.1 Размеры крышек и корпусов люков смотровых колодцев  проверяют универсальными или специальными инструментами, а также шаблонами.

4.2 Контроль внешнего вида люков проверяют внешним осмотром.

4.3 Массу крышек и корпусов люков определяют взвешиванием на весах с погрешностью не более 0,5 кг.

4.4 Допуск плоскостности крышки люка определяется на поверочной плите с помощью набора щупов.

4.5 Испытание крышек люка на механическую прочность проводят на прессе, обеспечивающем необходимое усилие. Пресс должен быть оборудован стальным пуансоном диаметром 270 мм. Для испытаний люк устанавливают на станине пресса, при этом его опорная поверхность должны прилегать к станине по всей опорной поверхности.

Нагрузка на крышку люка должна прилагаться точно в середине через мягкую прокладку толщиной не менее 3 мм  (слой    картона    по    ГОСТ 9347    или    слой    резины    по

ГОСТ 7338). Усилие пресса равномерно увеличивают со скоростью до 5 кН/с до достижения номинальной нагрузки. Испытательную нагрузку выдерживают в течение не менее 30 с. Крышку люка считают выдержавшей испытание, если при этом не будут обнаружены разрушения (трещины, отколы).

5 Транспортирование и хранение

5.1 Люки перевозят любым видом транспортных средств согласно правилам перевозок, действующим на данном виде транспорта. При перевозке автомобильным транспортом люки могут не пакетироваться. Загрузка при этом должна быть равномерной и исключать возможность перемещения груза и его повреждения.

5.2 Перевозка люков железнодорожным транспортом может осуществляться в крытых вагонах или на платформах.

5.3 Условия хранения люков - по группе Ж1 ГОСТ 15150.

6 Требования по эксплуатации

6.1 Корпус люка устанавливают горизонтально на бетонное основание или кирпичную кладку и бетонируют.

6.2 Установку люков производят согласно табл.1 «Рекомендуемые места установки».

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие люков  требованиям настоящих  технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента отгрузки продукции предприятием-изготовителем.

Приложение А

(справочное)

Приложение Б

(справочное)

Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в ТУ

| Обозначение НТД | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| ГОСТ 17.1.3.0782 | Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества водоемов и водотоков. |
| ГОСТ 17.4.3.04-85 | Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения. |
| ГОСТ 7338-90 | Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия. |
| ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 3634-99 | ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ЛИВНЕСТОЧНЫХ КОЛОДЦЕВ. Технические условия. |
| ГОСТ 9347-74 | Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| ГОСТ 23329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования. |
| ГОСТ 26663-85 | Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| П/п номер изменения | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |